- Изолятор керамический опорный армированный

- Ізолятор керамічний опорний армований.

| Обозначение чертежа Позначення креслення | Тип изолятора Тип ізолятора | Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга.кВ | L,мм | Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | Масса,кг Маса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИЮД.686143.022 СБ | ИОРФ-20-8,0 I УХЛ2 | 20 | 232 | 40 | 7,1 |
| -01 СБ | ИОРФ-20-8,0 II УХЛ2 |  | 272 | 50 | 8,1 |
| -02 СБ | ИОРФ-24-8,0 УХЛ2 | 24 | 302 | 62 | 9,3 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Мінімальна руйнівна сила при згині, кН 8,0 |  |  |  |  |  |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 9984-85 и ГОСТ Р 52034-2008 |  |  |  |  |  |
| Срок службы – не менее 30 лет Строк служби – не менше 30 років |  |  |  |  |  |